滨州市技术学院首届技能大赛

电焊工技术文件（高级组）

一、技术文件制定标准

焊工项目以《焊工国家职业技能标准（2009年修订）》（高级工）为基础，参照技工院校技能大赛相关要求制定标准。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容：本次竞赛内容为实际操作部分。

（二）竞赛形式：竞赛采用单人竞赛形式。

（三）成绩计算：技能操作竞赛满分为200分，折算为100分得出竞赛成绩。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，参照技工院校技能大赛有关标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对复合性技能人才培养起到示范指导作用。

四、实际操作竞赛范围、比重、类型及其它

实际操作竞赛以操作技能为主，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考察，不再单独命题。

1．竞赛范围与内容

技能操作竞赛的项目分为两个模块，其内容见表1，详图见附件1。

表1. 技能操作竞赛项目与内容

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 组 合 件 | 板 角焊缝 | 由2块板组成，板厚12㎜，长250㎜，其中一块宽125㎜，另一块宽100㎜ 焊接方法：焊条电弧焊SMAW 111 材质：Q235 |
|  | 板 对接焊缝 | 由2块板组成，规格为300㎜×125㎜×12㎜ 焊接方法：焊条电弧焊SMAW 111 材质：Q235 |

2．竞赛时间：技能操作竞赛总时间150分钟，包括试件装配和施焊。

3. 命题方式：专家命题。

4. 竞赛场地与设施

（1）竞赛场地

实训中心焊工实训车间

（2）赛场设施

①试件装配、焊接平台

②焊接电源

□ SMAW 111：手工直流弧焊机WS-400；

③附件

□ SMAW 111焊接电缆和电焊钳

5. 评分

（1）评分办法

按照技能大赛技术裁判组制定的评分标准进行评分。

（2）评分标准

竞赛项目的评分分别按各试件的焊缝外观检测、无损检测（RT），满分为140分，赋分标准见附件2-3。

竞赛项目的赋分标准

| 竞赛项目 |  | 焊缝 外观检测 | 无损检测 （RT） | 水压 试验 | 折断 试验 | 分项 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块1 | 板 角焊缝 | 20分 |  | --- | 20分 | 40分 |
|  | 板 对接焊缝 | 50分 | 50分 （1张底片） |  | --- | 100分 |

五、竞赛规则

（一）竞赛现场规定

1.参赛者在竞赛前25分钟凭竞赛抽签单（场次、工位）到竞赛现场检录、到工位检查确认试件、焊材、焊机，试件由工作人员在竞赛前15分钟分发到工位上，参赛者应检查试件是否符合要求。试件一般不予调换，若有异议，由裁判长决定是否调换。

2.开赛迟到30分钟及以上者，按自动弃权处理。

3.参赛者须自带下列物品：

面罩、手套、锤子、凿子、锉刀、钢丝刷、砂纸、钢直尺、钢角尺、水平尺、活动扳手、直磨机、角磨机、钢丝钳、钢锯条、劳动防护用品。

4.除规定允许携带的物品外，其他物品一律不得带入竞赛现场。

5.开始竞赛时间信号发出后，参赛者方可进行工作。

6.参赛者只能在竞赛配发的专用试板上进行试焊，不允许在工位配备的装配平台和工装夹具上试焊工艺参数。

7.由于停电等不可抗拒因素影响工作时，参赛者提出，经裁判长核实情况后裁决。

8.竞赛过程中，允许参赛者吃饭、休息、饮水、上洗手间，其耗时一律计算在竞赛时间内。

9.参赛者在竞赛过程中如发现问题，应立即向监考裁判反映，得到监考裁判同意方可暂停竞赛，否则竞赛时间照计。

10.竞赛过程中，监考裁判应对每名参赛者的各道工序认真填写竞赛监考记录。

11.监考裁判及赛场工作人员与参赛者只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他允许进入赛场的人员，一律不允许与参赛者交谈。任何在竞赛现场的人员，不得干扰参赛者的正常操作。

12.施焊操作完成时，参赛者应举手示意监考裁判记录其竞赛实际时间。

13.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求（穿戴由大赛组委会统一提供的工作装、工作帽，绝缘鞋自备），接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

（二）技能操作竞赛规定

1. 试件装配与上架固定要求

（1） 试件装配的间隙、钝边、反变形，均由参赛者自定。

（2）试件定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料，焊材规格由参赛者自定。

板角焊缝试件定位焊在焊缝反面两端及中心区域进行，每段定位焊长度不大于20mm。试件两端不允许加引弧板和引出板。

对接焊缝试件的定位焊在坡口内的两端进行，每段定位焊长度不大于20mm。试件两端不允许加引弧板和引出板。

（3）试件在装配过程中出现问题，由参赛者自己修复，不得调换。

（4）试件上架后，禁止使用电动工具。每个试件上架固定完成，参赛者应举手示意监考裁判按照规定检查确认。

（5）监考裁判应检查试件定位焊的位置、数量、长度及装配是否符合规定要求，检查试件固定在夹具上的位置、高度及钢印号码是否符合规定要求。对认可合格的试件应签名确认。未经监考裁判检查合格认可的上架固定试件，参赛者擅自焊接的，该试件得0分。

2. 施焊操作要求

（1）技能操作竞赛项目规定如下：

板角焊缝试件采用T型接头单面角焊缝、焊脚尺寸K=10㎜+2/-0㎜、二道或三道完成。

板对接焊缝试件采用焊条电弧焊、仰焊位置、V型坡口、单面焊双面成形。

参赛者应严格按照赛会发放的材料和指定的规格、图样标注的焊接方法和焊接位置进行施焊操作。

（2）试件焊接时焊缝最高点不得超过1.5m。

（3）焊接过程中，试件不准取下、移动或改变焊接位置。

（4）板仰位对接焊采用同一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，其余层数的方向和打底焊的方向应一致。

（5）参赛者不得在试件上作任何标记，包括电弧划伤。

（6）施焊过程中，若试件焊废不予补发，但允许参赛者在竞赛时间内自行手工修复，焊缝的正、反表面不准修复补焊。

（7）焊接完毕，参赛者应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏试件焊缝的原始成形。对清理好的试件，由工作人员会同监考裁判、参赛者在工位内将试件封号，并在竞赛监考记录上由监考裁判和参赛者双方签字确认。

（三）竞赛期间安全要求

1.技能操作竞赛场地应配备必要的火灾警报系统、灭火设备及医疗救护人员，在有触电危险的地方应悬挂“小心触电”标识，并应保持场地干净整洁，禁止堆放不必要的物品。

2.禁止在场内吸烟。

3.竞赛前，参赛者应了解灭火设备以及紧急出口的位置，并检查各种电器设备及设备接地情况、设备有无气体泄漏。

4.参赛者工作时必须按规定穿戴好焊工防护用品，并按安全操作规程正确操作。工作时遇到突发问题，如设备故障等，立即与安全应急小组联系，不得自行处理。

5.停止工作时应关闭设备电源开关以及气瓶阀门。

滨州市技术学院技能大赛组委会

二〇一一年四月

附件一

1.  板角焊缝试件

2.板对接仰焊缝试件

附件2

T型接头角焊缝外观检查项目及评分标准

| 明码号 |  |  | 评分员 签名 |  |  |  | 合计分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 标准、 分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |  | 实际得分 |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 焊脚尺寸 |  | 标准（mm） | 10 | ﹥9，≤11 |  | ﹥11，≤12 或 ﹥8，≤9 | ＜8，﹥12 |  |
|  |  | 分数 | 10 | 8 |  | 6 | 0 |  |
| 焊缝凸度 |  | 标准（mm） | ≤1 | ﹥1，≤2 |  | ﹥2，≤3 | ﹥3 |  |
|  |  | 分数 | 10 | 8 |  | 6 | 0 |  |
| 垂直度 |  | 标准（mm） | 0 | ≤1 |  | ﹥1，≤2 | ﹥2 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 2 | 0 |  |
| 表面气孔 |  | 标准：（个） | 无 | 有 |  | 有 | 有 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 焊道层数 |  | 标准：（道） | 2或3 | 1或4 |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 咬边 |  | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度﹥15, ≤30 | 深度﹥0.5 或长度﹥30 |  |
|  |  | 分数 | 15 | 10 |  | 5 | 0 |  |
| 折断试验 | 根部熔深 | 标准（mm） | ≥2 | ≥1.5，＜2 |  | ≥1，＜1.5 | ＜1 |  |
|  |  | 分数 | 20 | 15 |  | 10 | 0 |  |
|  | 条状缺陷 | 标准（mm） | 0 | ≤1 |  | ≤1.5 | ﹥1.5 |  |
|  |  | 分数 | 15 | 10 |  | 6 | 0 |  |
|  | 点状缺陷 | 标准（个） | 0 | ≤Φ1 数目：1个 |  | ≤Φ1 数目：2个 | ＞Φ1或 数目＞2个 |  |
|  |  | 分数 | 15 | 10 |  | 6 | 0 |  |

注：1.气孔检查采用5倍放大镜。

2.表面有裂纹、夹渣、未熔合、焊穿、焊瘤等缺陷之一，外观作0分处理。

3.焊缝未盖面，焊缝表面及根部有修补或试件做舞弊标记，该项目作0分处理。

附件3

仰焊板状试件外观检查项目及评分标准

| 明码号 |  |  | 裁判员 签 名 |  |  |  | 合计分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 标准、分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |  |  | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～1 |  | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3，<0 |  |
|  | 分 数 | 6 |  | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 |  | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 3 |  | 1 | 0 |  |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | >16，≤20 |  | >20，≤21 |  | >21，≤22 | >22 |  |
|  | 分 数 | 3 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1.5 |  | >1.5，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 10 |  | 8 |  | 6 | 0 |  |
| 未焊透 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 6 |  | 5 |  | 3 | 0 |  |
| 背面焊缝 凹 陷 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 3 |  | 2 | 0 |  |
| 错 边 量 | 标准（mm） | 0 |  | ≤0.7 |  | >0.7，≤1.2 | >1.2 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 角 变 形 | 标准（mm） | 0～1 |  | ≥1，≤3 |  | >3，≤5 | >5 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 3 |  | 2 | 0 |  |
| 焊缝正面外表成形 | 标准（mm） | 优 |  | 良 |  | 一般 | 差 |  |
|  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 |  | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 |  | 成形尚可，焊缝平直 | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 1 | 0 |  |

注：1、焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该项目作0分处理。

2、凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、气孔、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观得0分。

3、焊缝需沿一个方向焊接，两个方向焊接该试件外观得0分。